**钢筋进场外观检验（报验）记录**

 **工程名称: 贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）项目4#楼主体 施工单位：句容市容丰建设有限公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 进场时间 | 钢筋型号 | 生产厂家 | 数量（t） | 炉批号 | 直径偏差（mm） | 外观质量 | 外加工进场抽检情况 | 检查结论 |
| 锈蚀(颗粒状、片状) | 裂纹 | 油污 | 平直 | 损伤 |  |  |
| 1 | 2022.4.29 | HRB400E 6 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 30 | 504151358 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 2 | 2022.4.29 | HRB400E 8 | 江苏镔鑫 | 4 | E2203-0889 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 3 | 2022.4.29 | HRB400E 10 | 江苏镔鑫 | 12 | D22030276 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 4 | 2022.4.29 | HRB400E 12 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 41.958 | A202030898 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 5 | 2022.4.29 | HRB400E 14 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 33.881 | A201290776 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 6 | 2022.4.29 | HRB400E 16 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 55.748 | C202082264 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 7 | 2022.4.29 | HRB400E 18 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 25.7 | B111087826 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 8 | 2022.4.29 | HRB400E 20 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 30.015 | B112068597 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 9 | 2022.4.29 | HRB400E 22 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 15.88 | C111056952 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 10 | 2022.4.29 | HRB400E 25 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 31.6 | C112240098 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| **检验结论****施工单位检查人 ： 监理机构检验人：****质检员： 监理工程师：** **年 月 日** |