**钢筋进场外观检验（报验）记录**

**工程名称: 贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）项目11#、13#、14#楼主体 施工单位：句容市容丰建设有限公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 进场时间 | 钢筋  型号 | 生产厂家 | 数量（t） | 炉批号 | 直径  偏差（mm） | 外观质量 | | | | | 外加工进场抽检情况 | 检查  结论 |
| 锈蚀(颗粒状、片状) | 裂纹 | 油污 | 平直 | 损伤 |  |  |
| 1 | 2022.1.10 | HRB400E 6 | 江苏镔鑫 | 8 | D21-09-0146 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 2 | 2022.1.10 | HRB400E 8 | 江苏镔鑫 | 12 | D21-11-0184 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 3 | 2022.1.10 | HRB400E 10 | 江苏镔鑫 | 2 | D21-09-0446 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 4 | 2022.1.10 | HRB400E 12 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 17.982 | A110217364 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 5 | 2022.1.10 | HRB400E 14 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 15.944 | C110276548 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 6 | 2022.1.10 | HRB400E 16 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 43.802 | C110216269 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 7 | 2022.1.10 | HRB400E 18 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 43.560 | B110227389 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 8 | 2022.1.10 | HRB400E 20 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 36.018 | B110217362 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 9 | 2022.1.10 | HRB400E 22 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 41.685 | C110216241 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 10 | 2022.1.10 | HRB400E 25 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 13.165 | 21E7218A | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| **检验结论**  **施工单位检查人 ： 监理机构检验人：**  **质检员： 监理工程师：**  **年 月 日** | | | | | | | | | | | | | |