**钢筋进场外观检验（报验）记录**

**工程名称: 贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）项目19#、21#基础主体 施工单位：句容市容丰建设有限公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 进场时间 | 钢筋  型号 | 生产厂家 | 数量（t） | 炉批号 | 直径  偏差（mm） | 外观质量 | | | | | 外加工进场抽检情况 | 检查  结论 |
| 锈蚀(颗粒状、片状) | 裂纹 | 油污 | 平直 | 损伤 |  |  |
| 1 | 2022.1.11 | HRB400E 6 | 江苏镔鑫 | 12 | D2201-0033 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 2 | 2022.1.11 | HRB400E 8 | 江苏镔鑫 | 12 | D2201-0084 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 3 | 2022.1.11 | HRB400E 10 | 江苏镔鑫 | 4 | D2112-0939 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 4 | 2022.1.11 | HRB400E 12 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 53.946 | A112239101 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 5 | 2022.1.11 | HRB400E 14 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 55.804 | C112159555 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 6 | 2022.1.11 | HRB400E 16 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 50 | C112199778 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 7 | 2022.1.11 | HRB400E 18 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 17.820 | B112249122 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 8 | 2022.1.11 | HRB400E 20 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 6.003 | B110267491 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 9 | 2022.1.11 | HRB400E 22 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 55.580 | C112220005 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 10 | 2022.1.11 | HRB400E 25 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 45.425 | C111288453 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| **检验结论**  **施工单位检查人 ： 监理机构检验人：**  **质检员： 监理工程师：**  **年 月 日** | | | | | | | | | | | | | |