**钢筋进场外观检验（报验）记录**

 **工程名称: 贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）项目挡土墙 基础及墙体 施工单位：句容市容丰建设有限公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 进场时间 | 钢筋型号 | 生产厂家 | 数量（t） | 炉批号 | 直径偏差（mm） | 外观质量 | 外加工进场抽检情况 | 检查结论 |
| 锈蚀(颗粒状、片状) | 裂纹 | 油污 | 平直 | 损伤 |  |  |
| 1 | 2022.6.20 | HRB400E 10 | 江苏镔鑫 | 14 | E2202-0804 | -0.2 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 2 | 2022.6.20 | HRB400E 12 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 41.958 | A206053556 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 3 | 2022.6.20 | HRB400E 16 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 39.820 | C206048484 | -0.1 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
| 4 | 2022.6.20 | HRB400E 18 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 41.580 | B205183188 | -0.3 | 无 | 无 | 无 | 平直 | 无 | 无外加工 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **检验结论****施工单位检查人 ： 监理机构检验人：****质检员： 监理工程师：** **年 月 日** |